No. 399, GANGYAN RD., GANGSHAN 820, KAOHSIUNG TAIWAN

# TEL: 886-7-6222855  FAX: 886-7-6211234

URL: www.the.com.tw  E-mail: the@the.com.tw

日本向けネジ寸法一覧表

品名：JIS B1180 六角ボルト 材質：304/316ステンレス

| ミリサイズ寸法 | 長さ(mm) |  | インチサイズ寸法 | 長さ(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| THREAD TYPE | 全ネジ | 半ネジ |  | THREAD TYPE | 全ネジ | 半ネジ |
| M6-1 M8-1.25 M10-1.5 M12-1.75 M14-2 M16-2 M18-2.5 M20-2.5 M22-2.5 M24-3 | 10~100 10~150 15~150 20~150 25~150 25~150 35~150 30~150 50~150 50~150 | 35~150 35~150 35~300 40~300 45~150 50~300 65~200 60~250 60~250 65~250 |  | w1/4-20 w5/16-18 w3/8-16 w7/16-14 w1/2-12 w5/8-11 w3/4-10 | 20~100 20~100 16~100 20~100 20~100 30~100 30~ 95 | 30~150 35~150 35~150 40~150 45~150 50~150 60~150 |

品名：DIN571 コーチスクリュー 材質：18-8 / 316ステンレス

| ミリサイズ寸法 | 長さ(mm) |
| --- | --- |
| M6-2.6 M7-3.2 M8-3.6 M9-4.0 M10-4.5 M12-5.0 M16-6.0 | 25~100 30~150 30~150 50~100 40~150 40~300 50~300 |

No. 399, GANGYAN RD., GANGSHAN 820, KAOHSIUNG TAIWAN

# TEL: 886-7-6222855  FAX: 886-7-6211234

URL: www.the.com.tw  E-mail: the@the.com.tw

日本向けネジ寸法一覧表

| 品名：JIS B1176 ソケットキャップスクリュー 材質：18-8 ステンレス | 品名：JIS B1194 皿キャップスクリュー 材質：18-8 ステンレス |
| --- | --- |

| ミリサイズ寸法 | 長さ(mm) |  | ミリサイズ寸法 | 長さ(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| THREAD TYPE | 全ネジ | 半ネジ |  | THREAD TYPE | 全ネジ |
| M6-1 M8-1.25 M10-1.5 M12-1.75 M14-2 M16-2 M20-2.5 | 12~30 12~40 16~40 20~50 25~55 25~60 35~70 | 35~100 40~100 45~100 50~250 60~100 60~200 80~200 |  | M6-1 M8-1.25 M10-1.5 M12-1.75 | 16~100 16~100 20~100 25~100 |

品名：JIS B1174 ボタンキャップスクリュー 材質：18-8ステンレス

| ミリサイズ寸法 | 長さ(mm) |
| --- | --- |
| THREAD TYPE | 全ネジ |
| M6-1 M8-1.25 M10-1.5 M12-1.75 | 16~100 16~100 20~100 30~100 |